# Изоспан А

Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана

Применяется в зданиях всех типов для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и крыш от конденсата и ветра . Устанавливается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или кровельным покрытием. С наружной стороны «Изоспан А» имеет гладкую водоотталкивающую поверхность. Внутренняя сторона - с шероховатой антиконденсатной структурой, которая предназначена для удерживания капель конденсата и последующего их испарения в воздушном потоке. Защищает от проникновения конденсата в конструкцию и утеплитель из внешней среды, обеспечивая выветривание водяных паров из утеплителя. Применение «Изоспан А» позволяет существенно улучшить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. «Изоспан А» изготавливается из современных полимеров и обладает рядом преимуществ перед традиционными материалами:  высокая механическая прочность; удобен в применении  экологически безопасен, не выделяет вредных веществ  сохраняет свои свойства в течение длительного срока  стоек к воздействию химических веществ и бактерий.

| Области применения материалов Изоспан А |  |
| --- | --- |
|  | В конструкции утепленной кровли: Изоспан А применяется как подкровельная ветровлагозащитная мембрана в утепленных кровлях с углом наклона свыше 35° с различными покрытиями: металлочерепица, натуральная черепица, мягкие битумные плитки, профилированные листы и др. Устанавливается над утеплителем поверх стропил под обрешеткой. Служит для защиты утеплителя и несущих элементов от подкровельного конденсата и как дополнительная защита от ветра. - Кровельное покрытие - Изоспан А - Контррейка - Утеплитель - Пароизоляция Изоспан В - Стропило - Внутренняя отделка |
| Внимание: материал Изоспан А не применяется в качестве временной кровли! |  |

| В конструкциях стен зданий с наружным утеплением: Изоспан А служит для защиты наружных стен малоэтажных зданий из бруса, щитовой, каркасной или комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра во всех случаях применения внешней обшивки (вагонка, сайдинг) при наружном утеплении стен. Устанавливается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания. | Стена из бруса - Наружная обшивка - Контррейка - Изоспан А - Утеплитель - Брус | Каркасная стена - Наружная обшивка - Контррейка - Изоспан А - Утеплитель - Пароизоляция Изоспан В - Внутренняя отделка |
| --- | --- | --- |

|  | В конструкции вентилируемых фасадов многоэтажных зданий: Изоспан А используется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий с наружным утеплением. Предохраняет утеплитель от воздействия холодного воздуха, ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под внешнюю облицовку. Способствует испарению влаги из утеплителя. - Декоративная отделка - Изоспан А - Утеплитель - Элементы монтажной системы - Несущая стена |
| --- | --- |

Инструкция по монтажу материалов Изоспан А

При монтаже утепленной кровли «Изоспан А» раскатывается и нарезается прямо на кровельных стропилах поверх утеплителя (Рис.1,2). Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, гладкой стороной наружу, начиная с нижней части крыши. Перекрытие полотнищ по горизонтальным стыкам - не менее 15 см, по вертикальным не менее 20 см. В районе конька крыши между полотнищами необходимо оставить вентиляционный зазор 5-8 см. Растянутый материал укрепляется на стропилах деревянными антисептированными контррейками 3х5 см на гвоздях или саморезах. По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия. Для выветривания конденсата между влагозащитной мембраной и утеплителем предусматривается вентиляционный зазор 3-5 см, а между мембраной и кровельным покрытием на толщину контррейки (3-5 см). Материал должен быть закреплен в натянутом положении с минимальным провисанием между стропилами (не более 2 см). Нельзя допускать соприкасания материала «Изоспан А» с утеплителем, так как это приводит к снижению гидроизолирующей способности материала. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб. Для выветривания водяного пара и конденсата важно, чтобы подкровельное пространство было вентилируемым. Для этого в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха. Внимание: материал «Изоспан А» не предназначен для применения в качестве основного кровельного покрытия. При монтаже, для временной защиты строительных конструкций, рекомендуется использовать материалы «Изоспан С» или «Изоспан D». При сооружении стен малоэтажных зданий с наружным утеплением (Рис.3,4) «Изоспан А» монтируется по деревянному каркасу поверх утеплителя, начиная с нижней части стены. Полотнища располагаются горизонтально, гладкой стороной наружу, внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 10 см и закрепляются на каркасе строительным степлером или оцинкованными гвоздями. Поверх покрытия по каркасу крепятся деревянные контррейки, несущие наружную обшивку (вагонка, сайдинг и т.д.). Обязательно предусматривается вентиляционный зазор 3-5 см между мембраной и наружной обшивкой на толщину контррейки. Нижняя кромка мембраны должна обеспечивать отвод стекающей влаги на водоотводный слив цоколя здания. В конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий «Изоспан А» размещается поверх утеплителя гладкой стороной наружу с внутренней стороны вентилируемого зазора. Монтаж ведется в соответствии с используемой монтажной системой и типом наружной облицовки. Во всех случаях важно, чтобы материал хорошо прилегал к утеплителю, был прочно закреплен к элементам монтажной системы и не имел провисов и незакрепленных участков, так как это может привести к акустическим «хлопкам» под воздействием резких ветровых нагрузок внутри вентилируемого зазора. Схема размещения полотнищ должна обеспечивать естественный сток внешней влаги, проникающей под облицовку.

| Рис.1 Схема монтажа материалов Изоспан А на утепленной наклонной кровле. - Стропило - Утеплитель - Изоспан А - Обрешетка - Кровельное покрытие - Рейки 3х5 см по стропилам - Водосточный желоб. | Рис.2 Устройство утепленной мансардной кровли с применением материалов Изоспан А. - Вентиляционный зазор - Обрешетка - Вентиляционный зазор - Кровельное покрытие - Вентиляционный зазор - Стропило - Рейка по стропилам - Изоспан А - Пароизоляция Изоспан B - Утеплитель - Внутренняя обшивка - Рейка 3х5 см. |
| --- | --- |
| Рис.3 Устройство стен из бруса с наружным утеплением с применением материалов Изоспан А. - Брус - Утеплитель - Изоспан А - Вентиляционный зазор - Наружняя обшивка - Гидроизоляция - Фундамент. | Рис.4 Устройство утепленной каркасной стены с применением материалов Изоспан А. - Внутренняя обшивка - Ветиляционные зазоры - Рейка - Пароизоляция Изоспан Б - Черновая обшивка - Утеплитель - Изоспан А - Наружная обшивка - Гидроизоляция - Фундамент. |

Технические характеристики материалов Изоспан А. Плотность, гр/м2; Состав; Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см; Паропроницаемость, гр/м2/сут; Водоупорность, мм.вод.ст.. 110; 100% полипропилен; 177/129; 1000; 250.

# Изоспан AM

Гидро-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная мембрана

Применяется для защиты утеплителя и элементов кровли от конденсата и выветривания. Состоит из непосредственно мембранной плёнки, дублированной высокопрочным материалом, защищающим плёнку от механических повреждений во время монтажа. Укладывается непосредственно на утеплитель, без вентиляционного зазора. При монтаже необходимо использовать контррейки для обеспечения вентиляционного зазора между мембраной и основным кровельным покрытием. Благодаря своему строению и использованию современных материалов мембрана имеет высокую водонепроницаемость, позволяя вести монтажные работы при любых погодных условиях. Благодаря применению мембраны Изоспан АМ значительно увеличивается срок службы внутренней конструкции кровли, самого кровельного покрытия и гарантируется сухой микроклимат внутри чердачного помещения. Изоспан AM изготавливается из современных материалов и обладает рядом преимуществ перед традиционными: - Высокая механическая прочность, удобен в применении. - Экологически безопасен, не выделяет вредных веществ. - Сохраняет свои свойства в течение длительного срока. - Стоек к воздействию химических веществ и бактерий..

| Области применения материалов Изоспан АM |  |
| --- | --- |
|  | В конструкции утепленной кровли: Материал Изоспан AМ применяется как подкровельная гидро-ветрозащитная мембрана для любых типов покрытия в утепленных кровлях с любым углом наклона. Устанавливается над утеплителем без зазора поверх стропил под обрешеткой белой стороной материала к кровельному покрытию. Служит для защиты утеплителя и несущих элементов от подкровельного конденсата в холодный период и как дополнительная защита от ветра, снега и атмосферной влаги при косом дожде в местах неплотной укладки и дефектов кровли. Способствует выведению влаги из утеплителя. - Кровельное покрытие - Изоспан АM - Контррейка - Утеплитель - Пароизоляция Изоспан В - Стропило - Внутренняя отделка |

| В конструкциях стен зданий с наружным утеплением: Изоспан AМ служит для защиты наружных стен малоэтажных зданий из бруса, щитовой, каркасной или комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра во всех случаях применения внешней обшивки (сайдинг, вагонка) при наружном утеплении стен. Устанавливается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания. Способствует выведению влаги из утеплителя. | Стена из бруса - Наружная обшивка - Контррейка - Изоспан АM - Утеплитель - Брус | Каркасная стена - Наружная обшивка - Контррейка - Изоспан АM - Утеплитель - Пароизоляция Изоспан В - Внутренняя отделка |
| --- | --- | --- |

|  | В конструкции вентилируемых фасадов многоэтажных зданий: Изоспан AМ используется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий с наружным утеплением. Предохраняет утеплитель от воздействия холодного воздуха, ветра, атмосферной влаги и снега, проникающего в вентилируемый зазор под внешнюю облицовку. Способствует выведению влаги из утеплителя. - Декоративная отделка - Изоспан АM - Утеплитель - Элементы монтажной системы - Несущая стена |
| --- | --- |

Инструкция по монтажу материалов Изоспан АM

При монтаже утепленной кровли «Изоспан AМ» раскатывается и нарезается прямо поверх утеплителя рис (1,2). Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие полотнищ по горизонтальным стыкам - не менее 15 см, по вертикальным не менее 15 см. Для обеспечения ветровлагонепроницаемости между материалом «Изоспан AМ» и проникающими конструкциями (печными трубами, вентиляционными системами, антеннами и т.д.), а также двумя полотнищами материалов «Изоспан AМ» рекомендуется использовать соединительную ленту «Изоспан SL». Растянутый материал укрепляется на стропилах строительным степле-ром или оцинкованными гвоздями. Поверх материала по стропилам крепятся деревянные антисептированные контррейки 3х5 см на гвоздях или саморезах. Место вертикального нахлеста, стыка двух горизонтальных полотнищ, должно быть прижато контррейкой к стропилу. По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной досчатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия. Для выветривания подкровельного конденсата обязательно предусматривается вентиляционный зазор между наружной стороной материала «Изоспан AМ» и кровельным покрытием на толщину обре-шетки (3-5) см. Материал должен быть закреплен в натянутом положении. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб. Для выветривания водяного пара и конденсата важно, чтобы подкровельное пространство было вентилируемым. Для этого в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха. При сооружении стен малоэтажных зданий с наружным утеплением (рис.3,4) «Изоспан AМ» монтируется поверх утеплителя. Полотнища располагаются горизонтально, внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 10 см и закрепляются на каркасе строительным степлером или оцинкованными гвоздями. Поверх покрытия по каркасу крепятся деревянные контррейки, несущие наружную обшивку (вагонка, сайдинг и т.д.). Обязательно предусматривается вентиляционный зазор между материалом «Изоспан AМ» и наружной обшивкой на толщину контррейки (3-5 см). Нижняя кромка мембраны должна обеспечивать отвод стекающей влаги на водоотводный слив цоколя здания. В конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий «Изоспан AМ» размещается поверх утеплителя, с внутренней стороны вентилируемого зазора. Монтаж ведется в соответствии с используемой монтажной системой и типом наружной облицовки. Во всех случаях важно, чтобы материал хорошо прилегал к утеплителю, был прочно закреплен к элементам монтажной системы и не имел провисов и незакрепленных участков, так как это может привести к акустическим «хлопкам» под воздействием резких ветровых нагрузок внутри вентилируемого зазора. Схема размещения полотнищ должна обеспечивать естественный сток внешней влаги, проникающей под облицовку.

| Рис.1 Схема монтажа материалов Изоспан АM на утепленной наклонной кровле. - Стропило - Утеплитель - Изоспан АM - Обрешетка - Кровельное покрытие - Рейки 3х5 см по стропилам - Водосточный желоб. | Рис.2 Устройство утепленной мансардной кровли с применением материалов Изоспан АM. - Вентиляционный зазор - Обрешетка - Вентиляционный зазор - Кровельное покрытие - Вентиляционный зазор - Стропило - Рейка по стропилам - Изоспан АM - Пароизоляция Изоспан B - Утеплитель - Внутренняя обшивка - Рейка 3х5 см. |
| --- | --- |
| Рис.3 Устройство стен из бруса с наружным утеплением с применением материалов Изоспан АM. - Брус - Утеплитель - Изоспан АM - Вентиляционный зазор - Наружняя обшивка - Гидроизоляция - Фундамент. | Рис.4 Устройство утепленной каркасной стены с применением материалов Изоспан АM. - Внутренняя обшивка - Ветиляционные зазоры - Рейка - Пароизоляция Изоспан B - Черновая обшивка - Утеплитель - Изоспан АM - Наружная обшивка - Гидроизоляция - Фундамент. |

Технические характеристики материалов Изоспан АM. Плотность, гр/м2; Состав; Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см; Паропроницаемость, гр/м2/сут; Водоупорность, мм.вод.ст.. 87; 100% полипропилен; 177/129; 851; ≥880.

# Изоспан AS

Гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана

Трёхслойная паропроницаемая мембрана, применяющаяся для защиты утеплителя и элементов кровли от конденсата и выветривания. Внутренний слой представляет собой гидроизоляционную паропроницаемую мембранную плёнку. Внешние слои обеспечивают прочность материала, а также служат для удержания влаги и последующего её выведения. Укладывается непосредственно на утеплитель, без вентиляционного зазора. При монтаже необходимо использовать контррейки для обеспечения вентиляционного зазора между мембраной и основным кровельным покрытием. Благодаря своему строению и использованию современных материалов мембрана имеет высокую водонепроницаемость, позволяя вести монтажные работы при любых погодных условиях. Благодаря применению мембраны Изоспан АS значительно увеличивается срок службы внутренней конструкции кровли и самого кровельного покрытия. "Изоспан AS" изготавливается из современных полимеров и обладает рядом преимуществ перед традиционными материалами: - Укладывается непосредственно на теплоизоляцию без вентиляционного зазора - Высокая механическая прочность; удобен в применении - Экологически безопасен, не выделяет вредных веществ - Сохраняет свои свойства в течение длительного срока - Стоек к воздействию химических веществ и бактерий.

| Области применения материалов Изоспан AS |  |
| --- | --- |
|  | В конструкциях утепленной кровли: Изоспан AS применяется как подкровельная гидро-ветрозащитная мембрана для любых типов покрытия в утепленных кровлях с любым углом наклона. Устанавливается над утеплителем без зазора поверх стропил под обрешеткой белой стороной материала к утеплителю. Служит для защиты утеплителя и несущих элементов от подкровельного конденсата в холодный период и как дополнительная защита от ветра, снега и атмосферной влаги при косом дожде в местах неплотной укладки и дефектов кровли. Способствует выведению влаги из утеплителя. - Стропило - Утеплитель - Покрытие - Изоспан AS - Контррейка - Пароизоляция Изоспан B - Внутренняя отделка |

|  |  | В конструкциях стен зданий с наружным утеплением: Изоспан AS служит для защиты наружных стен малоэтажных зданий из бруса, щитовой, каркасной или комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра во всех случаях применения внешней обшивки (сайдинг, вагонка) при наружном утеплении стен. Устанавливается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания. Способствует выведению влаги из утеплителя. - Брус - Утеплитель - Изоспан AS - Наружная обшивка - Контррейка |
| --- | --- | --- |

|  |  | В вентелируемых фасадах многоэтажных зданий: Изоспан AS используется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий с наружным утеплением. Предохраняет утеплитель от воздействия холодного воздуха, ветра, атмосферной влаги и снега, проникающего в вентилируемый зазор под внешнюю облицовку. Способствует выведению влаги из утеплителя. - Несущая стена - Утеплитель - Изоспан AS - Декоративная отделка - Элементы монтажной системы |
| --- | --- | --- |

Инструкция по монтажу материалов Изоспан AS

При монтаже утепленной кровли "Изоспан AS" раскатывается и нарезается прямо поверх утеплителя (рис.1,2). Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие полотнищ по горизонтальным стыкам - не менее 15 см, по вертикальным - не менее 15 см. Для обеспечения ветровлагонепроницаемости между материалом "Изоспан AS" и проникающими конструкциями (печными трубами, вентиляционными системами, антеннами и т.д.), а также двумя полотнищами материалов "Изоспан AS" рекомендуется использовать соединительную ленту "Изоспан SL". Растянутый материал укрепляется на стропилах строительным степле-ром или оцинкованными гвоздями. Поверх материала по стропилам крепятся деревянные антисептированные контррейки 3х5 см на гвоздях или саморезах. Место вертикального нахлеста, стыка двух горизонтальных полотнищ, должно быть прижато контррейкой к стропилу. По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной досчатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия. Для выветривания подкровельного конденсата обязательно предусматривается вентиляционный зазор между наружной стороной материала "Изоспан AS" и кровельным покрытием - на толщину обрешетки (3-5) см. Материал должен быть закреплен в натянутом положении. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб. Для выветривания водяного пара и конденсата важно, чтобы подкровельное пространство было вентилируемым. Для этого в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха. При сооружении стен малоэтажных зданий с наружным утеплением (рис.2) "Изоспан AS" монтируется поверх утеплителя. Полотнища располагаются горизонтально, внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 10 см и закрепляются на каркасе строительным степлером или оцинкованными гвоздями. Поверх покрытия по каркасу крепятся деревянные контррейки, несущие наружную обшивку (вагонка, сайдинг и т.д.). Обязательно предусматривается вентиляционный зазор между материалом "Изоспан AS" и наружной обшивкой на толщину контррейки (3-5 см). Нижняя кромка мембраны должна обеспечивать отвод стекающей влаги на водоотводный слив цоколя здания. В конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий "Изоспан AS" размещается поверх утеплителя,с внутренней стороны вентилируемого зазора. Монтаж ведется в соответствии с используемой монтажной системой и типом наружной облицовки. Во всех случаях важно, чтобы материал хорошо прилегал к утеплителю, был прочно закреплен к элементам монтажной системы и не имел провисов и незакрепленных участков, так как это может привести к акустическим "хлопкам" под воздействием резких ветровых нагрузок внутри вентилируемого зазора. Схема размещения полотнищ должна обеспечивать естественный сток внешней влаги, проникающей под облицовку.

| Рис.1 Устройство утепленной кровли с применением материалов Изоспан AS и Изоспан В - Вентиляционный зазор - Обрешетка - Вентиляционный зазор - Кровельное покрытие - Вентиляционный зазор - Стропило - Рейка по стропилам - Паропроницаемая мембрана Изоспан AS - Пароизоляция Изоспан B - Утеплитель - Внутренняя обшивка - Рейка 3х5 см | Рис.2 Применение материала Изоспан AS в брусчатой стене с наружным утеплением. - Брус - Утеплитель - Изоспан АS - Вентиляционный зазор - Наружняя обшивка - Гидроизоляция - Фундамент |
| --- | --- |

Технические характеристики материалов Изоспан AS. Плотность, гр/м2; Состав; Ширина рулона, см; Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см; Паропроницаемость, гр/м2/сут; Водоупорность, мм.вод.ст.. 70; 100% полипропилен; 150; 165/120; 1000; 1000.

# Изоспан B

Пароизоляция

Материал «Изоспан В» применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Устанавливается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях наружных стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Пароизоляция «Изоспан В» существенно улучшает теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции. В холодный период материал препятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции; защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

| Области применения материалов Изоспан B |  |
| --- | --- |
|  | В конструкциях утепленной кровли: Изоспан В применяется в качестве пароизоляции, для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкции кровли от проникновения влаги изнутри помещения, а само помещение от проникновения частиц волокнистого утеплителя. - Кровельное покрытие - Паропроницаемая мембрана Изоспан А или Изоспан AS - Контррейка - Утеплитель - Изоспан В - Стропило - Внутренняя отделка |

|  |  | В конструкции утепленных стен с внутренним или внешним утеплением: Изоспан В применяется в качестве пароизоляции, защищающей утеплитель и внутренние элементы конструкции стены от проникновения влаги изнутри помещения, а само помещение от проникновения частиц волокнистого утеплителя. - Наружная обшивка - Контррейка - Паропроницаемая мембрана Изоспан А - Утеплитель - Изоспан В - Внутренняя отделка |
| --- | --- | --- |

|  |  | В конструкциях чердачных (цокольных) перекрытий: Изоспан В используется как изолирующий материал в межэтажных перекрытиях с использованием утеплителей всех типов. Материал укладывается между половыми лагами (балками) по черному полу (потолку), закрывая утеплитель с двух сторон. - Пол - Изоспан В - Утеплитель - Контррейка - Балка |
| --- | --- | --- |

При использовании ламинированых и паркетных полов: Изоспан В служит как пароизоляция при устройстве ламинированных и паркетных полов по бетонному, цементному и иным неорганическим основаниям. Укладывается на цементную стяжку под покрытием пола.

Инструкция по монтажу материалов Изоспан B

В домах с наружным утеплением стен и в утепленных крышах (Рис.1) пароизоляция «Изоспан В» монтируется с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса (балки, стропила, стойки) или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. На стенах и наклонных крышах монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием 10 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу антисептированными деревянными рейками 3х5 см. При отделке гипсокартоном - оцинкованными профилями. Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с вентиляционным зазором 3-5 см. Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала «Изоспан В» рекомендуется скреплять между собой, а также с ограждающими (стены, перекрытия) и проникающими (печные и вентиляционные трубы, антенны) конструкциями соединительной лентой «Изоспан SL». В домах с наружным утеплением стен (Рис.2) «Изоспан В» монтируется непосредственно на внутренней поверхности стены шероховатой стороной внутрь помещения. Для установки пароизоляции на кирпичной или блочной стене используется соединительная лента «Изоспан SL». Затем материал закрепляется контррейками или оцинкованными профилями, на которые монтируется внутренняя обшивка (гипсокартон, вагонка и т.д.). При устройстве чердачных или цокольных перекрытий (Рис.3) с любым утеплителем «Изоспан В» укладывается между половыми лагами (балками) по черному полу (потолку) шероховатой стороной наружу и закрепляется строительным степлером или при помощи деревянных реек. Между лагами (балками) плотно раскладывается утеплитель. Верхний слой пароизоляции раскатывается поперек балок шероховатой стороной наружу и закрепляется при помощи реек. При укладке пароизоляции наложение полотнищ друг на друга должно составлять не менее 20 см. При укладке ламинированных и паркетных полов по бетонному, цементному и иным неорганическим основаниям. Мате-риал укладывается с перехлестом 20 см с небольшим заходом на стены. Продольные швы герметизируются соединительной лентой «Изоспан SL».

| Рис.1 Устройство утепленной мансардной кровли с применением материалов Изоспан В. - Вентиляционный зазор - Обрешетка - Вентиляционный зазор - Кровельное покрытие - Вентиляционный зазор - Стропило - Рейка по стропилам - Паропроницаемая мембрана Изоспан А или Изоспан AS - Пароизоляция Изоспан B - Утеплитель - Внутренняя обшивка - Рейка 3х5 см | Рис.2 Устройство утепленной каркасной стены с применением материалов Изоспан В. - Внутренняя обшивка - Ветиляционные зазоры - Рейка - Пароизоляция Изоспан Б - Черновая обшивка - Утеплитель - Изоспан А - Наружная обшивка - Гидроизоляция - Фундамент |
| --- | --- |
| Рис.3 Устройство утепленного цокольного или чердачного перекрытия с применением материалов Изоспан В. - Чистый пол - Изоспан В - Утеплитель - Половая лага - Черновой пол - Изоспан В |  |

Технические характеристики материалов Изоспан В. Плотность, гр/м2; Состав; Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см; Паропроницаемость, гр/м2/сут; Водоупорность, мм.вод.ст.. 70; 100% полипропилен; 128/104; 22,4; ≥1000.

# Изоспан C

Пароизоляция

Материал изготавливается из ламинированного полипропиленового полотна повышенной плотности. Применяется как дополнительная влагопароизоляция в неутепленных крышах для защиты деревянных элементов конструкции и чердачного перекрытия от подкровельного конденсата, атмосферной влаги и ветра, прони-кающих в местах неплотной укладки кровли. Устанавливается в межэтажных пере-крытиях в качестве пароизоляции для защиты утеплителя всех типов от повышенной влажности в чердачных, цокольных помещениях и неотапливаемых подвалах. Используется как пароизоляция при устройстве ламинированных и паркетных полов. При устройстве полов по влагопроницаемым основаниям в цокольных, подвальных перекрытиях и во влажных помещениях материал «Изоспан С» применяется как гидроизолирующая прослойка в цементных стяжках.

| Области применения материалов Изоспан C |  |
| --- | --- |
|  | Неутепленные наклонные кровли: При сооружении неутепленных наклонных кровель «Изоспан С» монтируется по обрешетке или сплошному настилу из досок горизонтальными полотнищами гладкой стороной наружу, начиная с нижней части крыши. Перекрытие полотнищ по горизонтальным стыкам не менее 15 см, по вертикальным не менее 20 см. Материал укрепляется строительным степлером или деревянными рейками. Стыки уложенных полотнищ необходимо скрепить между собой соединительной лентой «Изоспан Sl». - Кровельное покрытие - Изоспан С - Досчатый настил - Стропило |

|  |  | В конструкции чердачных (цокольных) перекрытий: При устройстве пароизоляции чердачных или цокольных перекрытий с волокнистым или засыпным утеплителем «Изоспан С» укладывается между половыми лагами (балками) по черному полу (потолку) шероховатой стороной наружу и закрепляется строительным степлером или при помощи деревянных реек. Между лагами (балками) плотно раскладывается утеплитель. Верхний слой пароизоляции раскатывается поперек балок шероховатой стороной наружу и закрепляется деревянными рейками. При укладке пароизоляции наложение полотнищ друг на друга должно составлять не менее 20 см. - Пол - Изоспан С - Утеплитель - Контррейка - Балка |
| --- | --- | --- |

|  |  | В конструкциях пола на бетонном основании: Для гидроизоляции полов на бетонном основании применяется материал «Изоспан С». Гидроизоляция укладывается непосредственно на плиту. Для выравнивания поверхности пола сверху «Изоспан С» монтируется цементная стяжка. - Напольная плитка - Цементная стяжка - Изоспан С - Плита перекрытия |
| --- | --- | --- |

Технические характеристики материалов Изоспан C. Плотность, гр/м2; Состав; Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см; Паропроницаемость, гр/м2/сут; Водоупорность, мм.вод.ст.. 90; 100% полипропилен; 197/119; 18,4; ≥1000.

# Изоспан D

Универсальная гидро-пароизоляция

Универсальный влаго-паронепроницаемый материал. Представляет собой полипропиленовую ткань с односторонним ламинированным покрытием из полипропиленовой пленки. Применяется в строительстве для защиты строительных конструкций от проникновения водяных паров, конденсата и капиллярной влаги. Благодаря высокой прочности материал способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа, может длительное время нести снеговую нагрузку. «Изоспан D» используется как универсальная пароизоляция во всех случаях, когда необходимо защитить ограждающие конструкции и утеплитель от воздействия водяных паров изнутри помещения. Применяется как дополнительная влагопароизоляция в неутепленных крышах для защиты деревянных элементов конструкции и чердачного перекрытия от подкровельного конденсата, атмосферной влаги и ветра, проникающих в местах неплотной укладки кровельного покрытия. Как гидроизолирующая прослойка в цементных стяжках при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям в цокольных, подвальных перекрытиях и во влажных помещениях. Как паробарьер при устройстве утепленных плоских кровель «Изоспан D» укладывается поверх бетонного перекрытия под утеплитель. В качестве временного покрытия стен и кровель для защиты от дождя и снега.

| Инструкция по монтажу материалов Изоспан D |  |
| --- | --- |
|  | Н еутепленные наклонные кровли: При сооружении неутепленных наклонных кровель «Изоспан D» монтируется по обрешетке или сплошному настилу из досок горизонтальными полотнищами гладкой стороной наружу, начиная с нижней части крыши. Перекрытие полотнищ по горизонтальным стыкам не менее 15 см, по вертикальным не менее 20 см. Материал укрепляется строительным степлером или деревянными рейками. Стыки уложенных полотнищ необходимо скрепить между собой соединительной лентой «Изоспан SL». - Кровельное покрытие - Изоспан D - Досчатый настил - Стропило |

| В конструкциях плоской кровли: В конструкциях плоской кровли материал «Изоспан D» применяется для защиты утеплителя и других конструкций от паров изнутри помещения. «Изоспан D» раскатывается по плитам перекрытия или иному основанию гладкой стороной наружу с перехлестом полотнищ не менее 20 см; полотнища скрепляются между собой соединительной лентой «Изоспан SL». Сверху по материалу укладывается цементная стяжка, утеплитель и кровельное (напольное) покрытие. При гидроизоляции пола под стяжкой необходимо завести материал на стены на 5-10 см. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Утепленная плоская кровля - Кровельное покрытие - Цементная стяжка - Утеплитель - Изоспан D |  | Неутепленная плоская кровля - Кровельное покрытие - Цементная стяжка - Изоспан D - Плита перекрытия |

|  | В конструкциях пола на бетонном основании: Для гидроизоляции полов на бетонном основании применяется материал «Изоспан D». Гидроизоляция укладывается непосредственно на плиту. Для выравнивания поверхности пола сверху «Изоспан D» монтируется цементная стяжка. - Напольная плитка - Цементная стяжка - Изоспан D - Плита перекрытия |
| --- | --- |

Технические характеристики материалов Изоспан В. Плотность, гр/м2; Состав; Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см; Паропроницаемость, гр/м2/сут; Водоупорность, мм.вод.ст.. 105; 100% полипропилен; 1068/890; 3,7; ≥1000.

# Изоспан FD

Отражающая гидро-пароизоляция

Комплексный материал применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов кровли и стен от влаги и ветра из внешней среды и паров из внутреннего объёма помещения, а также применяется в качестве экрана, отражающего инфракрасное излучение Материал Изоспан FD выполнен из прочной полипропиленовой ткани дублированной металлизированной полипропиленовой пленкой, обладающей свойствами гидро-пароизоляции и способствующей отражению инфракрасного теплового излучения. Применение материала Изоспан FD позволяет существенно улучшить теплозащитные характеристики утеплителя, продлить срок службы конструкции и сократить затраты на отопление помещения.

| Инструкция по монтажу материалов Изоспан FD |  |
| --- | --- |
| - Кровельное покрытие - Изоспан А - Контррейка - Утеплитель - Отражающая паро-гидроизоляция Изоспан FD - Стропило - Внутренняя отделка | В конструкциях утепленной кровли: Материал Изоспан FD применяется как подкровельная пароизоляция в утеплённых кровлях с любым углом наклона, совместим с любым типом утеплителей. Устанавливается с внутренней стороны утеплителя, металлизированной поверхностью внутрь здания, с целью отражения теплового потока и экономии затрат на отопление помещения. Необходимо соблюдать зазор между отражающей поверхностью материала Изоспан FD и внутренней отделкой, для обеспечения условий инфракрасного отражения. Полотна укладываются внахлёст 10-15 см и герметизируются при помощи соединительной ленты Изоспан SL или Изоспан FL. |

| В конструкциях неутепленной кровли: Материал Изоспан FD применяется в качестве комплексной защиты внутренних кровельных конструкций от подкровельного конденсата и перегрева чердачного помещения в летний период. Устанавливается металлизированной поверхностью к основному кровельному покрытию с обязательным зазором, для обеспечения условий инфракрасного отражения. Полотна укладываются в нахлест 10-15 см и герметизируются соединительной лентой Изоспан SL или Изоспан FL. | - Кровельное покрытие - Отражающая паро-гидроизоляция Изоспан FD - Досчатый настил - Стропило |
| --- | --- |

| - Наружная обшивка - Контррейка - Изоспан А - Утеплитель - Отражающая паро-гидроизоляция Изоспан FD - Внутренняя отделка | В конструкции стен: Материал Изоспан FD служит для защиты конструкции стены от паров влаги, проникающих изнутри помещения и отражения энергии теплового потока внутрь помещения, для сокращения теплопотерь. Устанавливается с внутренней стороны утеплителя, отражающей поверхностью внутрь здания. Необходимо соблюдать зазор между отражающей поверхностью материала Изоспан FD и внутренней отделкой, для обеспечения условий инфракрасного отражения. Полотна материала укладываются внахлёст 10-15см., стыки герметизируются соединительными лентами Изоспан SL или Изоспан FL. |
| --- | --- |

| - Напольное покрытие - Нагревательная система и цементная стяжка - Отражающая паро-гидроизоляция Изоспан FD - Плита перекрытия | В конструкциях системы "теплый пол": Материал Изоспан FD применяется в качестве отражающего тепловой поток экрана под нагревательную систему. Укладывается непосредственно на перекрытие, отражающей поверхностью к нагревающему элементу. |
| --- | --- |

Технические характеристики материалов Изоспан FD. Плотность, гр/м2; Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см; Коэффициент теплового отражения, %; Водонепроницаемость в течение 72 часов при давлении 0,001 МПа; Сопротивление паро-проницанию, м2 ч Па/мг. 92; 820; 91; водонепроницаемые; ≥8,00.

# Изоспан FS

Отражающая гидро-пароизоляция

Комплексный материал применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов кровли и стен от влаги и ветра из внешней среды и паров из внутреннего объёма помещения, а также применяется в качестве экрана, отражающего инфракрасное излучение. Материал Изоспан FS выполнен из полипропиленового полотна повышенной прочности дублированного металлизированной полипропиленовой пленкой, обладающей свойствами гидро-пароизоляции и способствующей отражению инфракрасного теплового излучения. Применение материала Изоспан FS позволяет существенно улучшить теплозащитные характеристики утеплителя, продлить срок службы конструкции и сократить затраты на отопление помещения.

| Области приминения материалов Изоспан FS |  |
| --- | --- |
| - Кровельное покрытие - Изоспан А - Контррейка - Утеплитель - Отражающая паро-гидроизоляция Изоспан FS - Стропило - Внутренняя отделка | В конструкциях утепленной кровли: Материал Изоспан FS применяется как подкровельная пароизоляция в утеплённых кровлях с любым углом наклона, совместим с любым типом утеплителей. Устанавливается с внутренней стороны утеплителя, металлизированной поверхностью внутрь здания, с целью отражения теплового потока и экономии затрат на отопление помещения. Необходимо соблюдать зазор между отражающей поверхностью материала Изоспан FS и внутренней отделкой, для обеспечения условий инфракрасного отражения. Полотна укладываются внахлёст 10-15 см и герметизируются при помощи соединительной ленты Изоспан SL или Изоспан FL. |

|  | В конструкциях неутепленной кровли: Материал Изоспан FS применяется в конструкциях неутепленной кровли в качестве комплексной защиты внутренних кровельных конструкций от подкровельного конденсата и перегрева чердачного помещения в летний период. Устанавливается металлизированной поверхностью к основному кровельному покрытию с обязательным зазором, для обеспечения условий инфракрасного отражения. Полотна укладываются в нахлест 10-15 см и герметизируются соединительной лентой Изоспан SL или Изоспан FL. | - Кровельное покрытие - Отражающая паро-гидроизоляция Изоспан FS - Дощатый настил - Стропило |
| --- | --- | --- |

| - Наружная обшивка - Контррейка - Изоспан А - Утеплитель - Отражающая паро-гидроизоляция Изоспан FS - Внутренняя отделка | В конструкции стен: Материал Изоспан FS служит для защиты конструкции стены от паров влаги, проникающих изнутри помещения и отражения энергии теплового потока внутрь помещения, для сокращения теплопотерь. Устанавливается с внутренней стороны утеплителя, отражающей поверхностью внутрь здания. Необходимо соблюдать зазор между отражающей поверхностью материала Изоспан FS и внутренней отделкой, для обеспечения условий инфракрасного отражения. Полотна материала укладываются внахлёст 10-15см., стыки герметизируются соединительными лентами Изоспан SL или Изоспан FL. |
| --- | --- |

Технические характеристики материалов Изоспан FS. Плотность, гр/м2; Разрывная нагрузка, Н/5 см; Коэффициент теплового отражения, %; Водонепроницаемость в течение 72 часов при давлении 0,001 МПа; Сопротивление паропроницанию, м2 ч Па/мг. 64; 150; 91; водонепроницаемые; ≥8,00.

# Изоспан FX

Отражающая тепло - гидро - пароизоляция

Отражающий тепло - гидро - пароизоляционный материал. Представляет собой слой вспененного полиэтилена, дублированного с одной стороны металлизированной пленкой. Пенополиэтилен выполняет функции теплоизоляции благодаря своей структуре из изолированных пузырьков воздуха. Слой металлизированной пленки выполняет функции паро-гидроизоляции в сочетании с эффектом отражения тепла. Обладая такими свойствами, как гибкость, упругость, эластичность, химическая и биологическая стойкость, гидрофобность и низкое водопоглощение, высокие амортизирующие свойства, устойчивость к ударным нагрузкам, экологическая безопасность, долговечность, материал Изоспан FX является одним из самых экономичных и эффективных утеплителей: при максимальном изоляционном эффекте занимает минимальный объём, экономит пространство. Кроме того, в изоляционных слоях из материала Изоспан FX не заводятся грызуны и насекомые.

| Инструкция по монтажу материалов Изоспан FX |  |
| --- | --- |
| - Кровельное покрытие - Изоспан А - Контррейка - Утеплитель - Отражающая тепло-паро- гидроизоляция Изоспан FX - Стропило - Внутренняя отделка | В конструкциях утепленной кровли: Применение материала Изоспан FX при монтаже кровли позволяет существенно повысить сопротивление теплопередачи кровельной конструкции, без увеличения её толщины. Кроме этого, материал выполняет функции пароизоляции и шумоизоляции, что особенно ценно в кровлях с покрытиями из металлочерепицы, профлиста, оцинкованного железа и кровельной меди. Устанавливается между основным утеплителем и внутренней отделкой, отражающей стороной внутрь помещения. Для улучшения эффекта отражения тепла, при монтаже необходимо устроить воздушный зазор 2,5- 4 см. между отражающей поверхностью материала и материалом внутренней отделки. К деревянному каркасу материал крепится при помощи строительного степлера или контрреек. К бетонным, кирпичным и металлическим конструкциям материал крепится при помощи клея, после предварительной очистки поверхностей от пыли и влаги. Полотна материала монтируются в стык. Стыки герметизируются при помощи соединительной ленты Изоспан FL. Это необходимо, так как материал помимо функции энергосбережения выполняет функцию паробарьера. |

| - Наружная обшивка - Контррейка - Изоспан А - Утеплитель - Отражающая тепло-паро- гидроизоляция Изоспан FX - Стена |  | В конструкции стен: Применение материала Изоспан FX в конструкции стен повышает их сопротивление теплопередаче без существенного увеличения толщины. Кроме этого, материал выполняет функции пароизоляции и шумоизоляции. Устанавливается между основным утеплителем и материалом внутренней отделки, отражающей поверхностью внутрь помещения. Для улучшения энергосберегающих свойств необходимо устройство воздушного зазора 2,5- 4 мм между отражающей поверхностью материала Изоспан FX и материалом внутренней отделки. К деревянному каркасу материал крепится при помощи строительного степлера или контрреек. К бетонным, кирпичным и металлическим конструкциям материал крепится при помощи клея, после предварительной очистки поверхностей от пыли и влаги. Полотна материала монтируются в стык. Стыки герметизируются при помощи соединительной ленты Изоспан FL. Это необходимо, так как материал помимо функции энергосбережения выполняет функцию паробарьера. |
| --- | --- | --- |

Технические характеристики материалов Изоспан FX. Плотность, гр/м2; Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см; Коэффициент теплового отражения, %; Водонепроницаемость в течение 72 часов при давлении 0,001МПа; Сопротивление паропроницанию м2 ч ПА/мг. 139; 160; 91; Водонепроницаемые; ≥8,00.

# Изоспан SL

Назначение

- Предназначена для склеивания между собой полотнищ материалов "Изоспан" с целью придания стыкам свойств влаго-паронепроницаемости. - При устройстве утепленных мансардных кровель лента "Изоспан SL" применяется для герметизации мест примыкания изолирующих пленок "Изоспан" к проникающим конструкциям (печные и каминные трубы, вентиляционные системы, мансардные окна и т.д.). - Изоспан SL" используется для обеспечения герметичности мест примыкания паробарьера к ограждающим конструкциям. Например, для герметизации стыков потолочной пароизоляции и стен помещения в конструкции утепленного чердачного перекрытия.

Технические характеристики. Характеристики; Ед. измерения; Величина показателя. Прочность связи с бетоном при отрыве; МПа; Не менее 0,1. Прочность связи с металлом при отслаивании; Кгс\см; Не менее 0,15. Влагопоглощение; %; 0-0,2. Температурный диапазон применения; С; От -60 до +140. Пенетрация при 0,1 мм; -; От 30 до 350. Срок годности; лет; 12.

Инструкция по монтажу соединительной ленты Изоспан SL

- При склеивании вертикальных и горизонтальных стыков пленочных материалов в кровлях и стенах соединительная лента "Изоспан SL" наклеивается* на край нижнего укрепленного полотнища антиадгезионной бумагой вверх. Затем с требуемым по инструкции нахлестом укладывается и закрепляется верхнее полотнище материала. С соединительной ленты снимается антиадгезионная бумага, и оба полотнища прижимаются друг к другу. - При герметизации мест примыкания пленочных материалов к проникающим элементам и строительным конструкциям, лента "Изоспан SL" наклеивается на твердую поверхность (бетон, кирпич, металл) антиадгезионной бумагой наружу. Изолирующая пленка накладывается на ленту, снимается антиадгезионная бумага, и материал плотно прижимается к поверхности.

Рис. 1 Монтаж ленты Изоспан SL - Материалы Изоспан - Лента Изоспан SL; Наклеивание ленты Изоспан SL на материал: - Снять с рулона один оборот антиадгезионной бумаги, обнажив слой герметика по всей окружности. - Рулон установить на материал и производить раскатывание ленты с легким вдавливанием герметика в материал на заданном расстоянии от края полотнища..

Внимание! Соединительная лента "Изоспан SL" предназначена только для герметизации стыков рулонных материалов. Для их закрепления на элементах конструкции (стропила, стойки каркаса, балки и т.д.) необходимо использовать механические крепежные детали - оцинкованные гвозди, строительный степлер, контррейки и т.д.